ГОСТ 8509-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ СОРТАМЕНТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов ВНЕСЕН Госстандартом Украины 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3от 17.02.93) За принятие проголосовали: Наименование государства; Наименование национального органа по стандартизации. Республика Армения; Армгосстандарт. Республика Белоруссия; Белстандарт. Республика Казахстан; Госстандарт Республики Казахстан. Республика Молдова; Молдовастандарт. Российская Федерация; Госстандарт России. Туркменистан; Туркменглавгосинспекция. Республика Узбекистан; Узгосстандарт. Украина; Госстандарт Украины. 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 20.02.96 № 85 межгосударственный стандарт ГОСТ 8509-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г. 4 ВЗАМЕН ГОСТ 8509-86 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ Сортамент Hot-rolled steel equal-leg angles. Dimensions; ГОСТ 8509-93. Дата введения 1997-01-01 1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные. 2 Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт - рекомендуемым приложениям А и Б. Рисунок 1 Таблица 1 Номер уголка; b; t; R; r; F, см2; Справочные значения величин для осей; Масса 1 м, кг. х - х; x0 - x0; у0 - у0; Ixy, см4; x0, см. мм; Ix, см4; Wx, см3; ix, см; Ix0 max, см4; iх0 max, см; Iy0 min, см4; Wy0, см3; iy0 min, см. 2; 20; 3; 3,5; 1,2; 1,13; 0,40; 0,28; 0,59; 0,63; 0,75; 0,17; 0,20; 0,39; 0,23; 0,60; 0,89. 4; 3,5; 1,2; 1,46; 0,50; 0,37; 0,58; 0,78; 0,73; 0,22; 0,24; 0,38; 0,28; 0,64; 1,15. 2,5; 25; 3; 3,5; 1,2; 1,43; 0,81; 0,46; 0,75; 1,29; 0,95; 0,34; 0,33; 0,49; 0,47; 0,73; 1,12. 4; 3,5; 1,2; 1,86; 1,03; 0,59; 0,74; 1,62; 0,93; 0,44; 0,41; 0,48; 0,59; 0,76; 1,46. 2,8; 28; 3; 4,0; 1,3; 1,62; 1,16; 0,58; 0,85; 1,84; 1,07; 0,48; 0,42; 0,55; 0,68; 0,80; 1,27. 3; 30; 3; 4,0; 1,3; 1,74; 1,45; 0,67; 0,91; 2,30; 1,15; 0,60; 0,53; 0,59; 0,85; 0,85; 1,36. 4; 4,0; 1,3; 2,27; 1,84; 0,87; 0,90; 2,92; 1,13; 0,77; 0,61; 0,58; 1,08; 0,89; 1,78. 3,2; 32; 3; 4,5; 1,5; 1,86; 1,77; 0,77; 0,97; 2,80; 1,23; 0,74; 0,59; 0,63; 1,03; 0,89; 1,46. 4; 4,5; 1,5; 2,43; 2,26; 1,00; 0,96; 3,58; 1,21; 0,94; 0,71; 0,62; 1,32; 0,94; 1,91. 3,5; 35; 3; 4,5; 1,5; 2,04; 2,35; 0,93; 1,07; 3,72; 1,35; 0,97; 0,71; 0,69; 1,37; 0,97; 1,60. 4; 4,5; 1,5; 2,67; 3,01; 1,21; 1,06; 4,76; 1,33; 1,25; 0,88; 0,68; 1,75; 1,01; 2,10. 5; 4,5; 1,5; 3,28; 3,61; 1,47; 1,05; 5,71; 1,32; 1,52; 1,02; 0,68; 2,10; 1,05; 2,58. 4; 40; 3; 5,0; 1,7; 2,35; 3,55; 1,22; 1,23; 5,63; 1,55; 1,47; 0,95; 0,79; 2,08; 1,09; 1,85. 4; 5,0; 1,7; 3,08; 4,58; 1,60; 1,22; 7,26; 1,53; 1,90; 1,19; 0,78; 2,68; 1,13; 2,42. 5; 5,0; 1,7; 3,79; 5,53; 1,95; 1,21; 8,75; 1,52; 2,30; 1,39; 0,78; 3,22; 1,17; 2,98. 4,5; 45; 3; 5,0; 1,7; 2,65; 5,13; 1,56; 1,39; 8,13; 1,75; 2,12; 1,24; 0,89; 3,00; 1,21; 2,08. 4; 5,0; 1,7; 3,48; 6,63; 2,04; 1,38; 10,52; 1,74; 2,74; 1,54; 0,89; 3,89; 1,26; 2,73. 5; 5,0; 1,7; 4,29; 8,03; 2,51; 1,37; 12,74; 1,72; 3,33; 1,81; 0,88; 4,71; 1,30; 3,37. 5; 50; 3; 5,5; 1,8; 2,96; 7,11; 1,94; 1,55; 11,27; 1,95; 2,95; 1,57; 1,00; 4,16; 1,33; 2,32. 4; 5,5; 1,8; 3,89; 9,21; 2,54; 1,54; 14,63; 1,94; 3,80; 1,95; 0,99; 5,42; 1,38; 3,05. 5; 5,5; 1,8; 4,80; 11,20; 3,13; 1,53; 17,77; 1,92; 4,63; 2,30; 0,98; 6,57; 1,42; 3,77. 6; 5,5; 1,8; 5,69; 13,07; 3,69; 1,52; 20,72; 1,91; 5,43; 2,63; 0,98; 7,65; 1,46; 4,47. 5,6; 56; 4; 6,0; 2,0; 4,38; 13,10; 3,21; 1,73; 20,79; 2,18; 5,41; 2,52; 1,11; 7,69; 1,52; 3,44. 5; 6,0; 2,0; 5,41; 15,97; 3,96; 1,72; 25,36; 2,16; 6,59; 2,97; 1,10; 9,41; 1,57; 4,25. 6,3; 63; 4; 7,0; 2,3; 4,96; 18,86; 4,09; 1,95; 29,90; 2,45; 7,81; 3,26; 1,25; 11,00; 1,69; 3,90. 5; 7,0; 2,3; 6,13; 23,10; 5,05; 1,94; 36,80; 2,44; 9,52; 3,87; 1,25; 13,70; 1,74; 4,81. 6; 7,0; 2,3; 7,28; 27,06; 5,98; 1,93; 42,91; 2,43; 11,18; 4,44; 1,24; 15,90; 1,78; 5,72. 7; 70; 4,5; 8,0; 2,7; 6,20; 29,04; 5,67; 2,16; 46,03; 2,72; 12,04; 4,53; 1,39; 17,00; 1,88; 4,87. 5; 8,0; 2,7; 6,86; 31,94; 6,27; 2,16; 50,67; 2,72; 13,22; 4,92; 1,39; 18,70; 1,90; 5,38. 6; 8,0; 2,7; 8,15; 37,58; 7,43; 2,15; 59,64; 2,71; 15,52; 5,66; 1,38; 22,10; 1,94; 6,39. 7; 8,0; 2,7; 9,42; 42,98; 8,57; 2,14; 68,19; 2,69; 17,77; 6,31; 1,37; 25,20; 1,99; 7,39. 8; 8,0; 2,7; 10,67; 48,16; 9,68; 2,12; 76,35; 2,68; 19,97; 6,99; 1,37; 28,20; 2,02; 8,37. 7,5; 75; 5; 9,0; 3,0; 7,39; 39,53; 7,21; 2,31; 62,65; 7,91; 16,41; 5,74; 1,49; 23,10; 2,02; 5,80. 6; 9,0; 3,0; 8,78; 46,57; 8,57; 2,30; 73,87; 2,90; 19,28; 6,62; 1,48; 27,30; 2,06; 6,89. 7; 9,0; 3,0; 10,15; 53,34; 9,89; 2,29; 84,61; 2,89; 22,07; 7,43; 1,47; 31,20; 2,10; 7,96. 8; 9,0; 3,0; 11,50; 59,84; 11,18; 2,28; 94,89; 2,87; 24,80; 8,16; 1,47; 35,00; 2,15; 9,02. 9; 9,0; 3,0; 12,83; 66,10; 12,43; 2,27; 104,72; 2,86; 27,48; 8,91; 1,46; 38,60; 2,18; 10,07. 8; 80; 5,5; 9,0; 3,0; 8,63; 52,68; 9,03; 2,47; 83,56; 3,11; 21,80; 7,10; 1,59; 30,90; 2,17; 6,78. 6; 9,0; 3,0; 9,38; 56,97; 9,80; 2,47; 90,40; 3,11; 23,54; 7,60; 1,58; 33,40; 2,19; 7,36. 7; 9,0; 3,0; 10,85; 65,31; 11,32; 2,45; 103,60; 3,09; 26,97; 8,55; 1,58; 38,30; 2,23; 8,51. 8; 9,0; 3,0; 12,30; 73,36; 12,80; 2,44; 116,39; 3,08; 30,32; 9,44; 1,57; 43,00; 2,27; 9,65. 9; 90; 6; 10,0; 3,3; 10,61; 82,10; 12,49; 2,78; 130,00; 3,50; 33,97; 9,88; 1,79; 48,10; 2,43; 8,33. 7; 10,0; 3,3; 12,28; 94,30; 14,45; 2,77; 149,67; 3,49; 38,94; 11,15; 1,78; 55,40; 2,47; 9,64. 8; 10,0; 3,3; 13,93; 106,11; 16,36; 2,76; 168,42; 3,48; 43,80; 12,34; 1,77; 62,30; 2,51; 10,93. 9; 10,0; 3,3; 15,60; 118,00; 18,29; 2,75; 186,00; 3,46; 48,60; 13,48; 1,77; 68,00; 2,55; 12,20. 10; 100; 6,5; 12,0; 4,0; 12,82; 122,10; 16,69; 3,09; 193,46; 3,89; 50,73; 13,38; 1,99; 71,40; 2,68; 10,06. 7; 12,0; 4,0; 13,75; 130,59; 17,90; 3,08; 207,01; 3,88; 54,16; 14,13; 1,98; 76,40; 2,71; 10,79. 8; 12,0; 4,0; 15,60; 147,19; 20,30; 3,07; 233,46; 3,87; 60,92; 15,66; 1,98; 86,30; 2,75; 12,25. 10; 12,0; 4,0; 19,24; 178,95; 24,97; 3,05; 283,83; 3,84; 74,08; 18,51; 1,96; 110,00; 2,83; 15,10. 12; 12,0; 4,0; 22,80; 208,90; 29,47; 3,03; 330,95; 3,81; 86,84; 21,10; 1,95; 122,00; 2,91; 17,90. 14; 12,0; 4,0; 26,28; 237,15; 33,83; 3,00; 374,98; 3,78; 99,32; 23,49; 1,94; 138,00; 2,99; 20,63. 16; 12,0; 4,0; 29,68; 263,82; 38,04; 2,98; 416,04; 3,74; 111,61; 25,79; 1,94; 152,00; 3,06; 23,30. 11; 110; 7; 12,0; 4,0; 15,15; 175,61; 21,83; 3,40; 278,54; 4,29; 72,68; 17,36; 2,19; 106,00; 2,96; 11,89. 8; 12,0; 4,0; 17,20; 198,17; 24,77; 3,39; 314,51; 4,28; 81,83; 19,29; 2,18; 116,00; 3,00; 13,50. 12,5; 125; 8; 14,0; 4,6; 19,69; 294,36; 32,20; 3,87; 466,76; 4,87; 121,98; 25,67; 2,49; 172,00; 3,36; 15,46. 9; 14,0; 4,6; 22,00; 327,48; 36,00; 3,86; 520,00; 4,86; 135,88; 28,26; 2,48; 192,00; 3,40; 17,30. 10; 14,0; 4,6; 24,33; 359,82; 39,74; 3,85; 571,04; 4,84; 148,59; 30,45; 2,47; 211,00; 3,45; 19,10. 12; 14,0; 4,6; 28,89; 422,23; 47,06; 3,82; 670,02; 4,82; 174,43; 34,94; 2,46; 248,00; 3,53; 22,68. 14; 14,0; 4,6; 33,37; 481,76; 54,17; 3,80; 763,90; 4,78; 199,62; 39,10; 2,45; 282,00; 3,61; 26,20. 16; 14,0; 4,6; 37,77; 538,56; 61,09; 3,78; 852,84; 4,75; 224,29; 43,10; 2,44; 315,00; 3,68; 29,65. 14; 140; 9; 14,0; 4,6; 24,72; 465,72; 45,55; 4,34; 739,42; 5,47; 192,03; 35,92; 2,79; 274,00; 3,76; 19,41. 10; 14,0; 4,6; 27,33; 512,29; 50,32; 4,33; 813,62; 5,46; 210,96; 39,05; 2,78; 301,00; 3,82; 21,45. 12; 14,0; 4,6; 32,49; 602,49; 59,66; 4,31; 956,98; 5,43; 248,01; 44,97; 2,76; 354,00; 3,90; 25,50. 16; 160; 10; 16,0; 5,3; 31,43; 774,24; 66,19; 4,96; 1229,10; 6,25; 319,33; 52,52; 3,19; 455,00; 4,30; 24,67. 11; 16,0; 5,3; 34,42; 844,21; 72,44; 4,95; 1340,06; 6,24; 347,77; 56,53; 3,18; 496,00; 4,35; 27,02. 12; 16,0; 5,3; 37,39; 912,89; 78,62; 4,94; 1450,00; 6,23; 375,78; 60,53; 3,17; 537,00; 4,39; 29,35. 14; 16,0; 5,3; 43,57; 1046,47; 90,77; 4,92; 1662,13; 6,20; 430,81; 68,15; 3,16; 615,00; 4,47; 34,20. 16; 16,0; 5,3; 49,07; 1175,19; 102,64; 4,89; 1865,73; 6,17; 484,64; 75,92; 3,14; 690,00; 4,55; 38,52. 18; 16,0; 5,3; 54,79; 1290,24; 114,24; 4,87; 2061,03; 6,13; 537,46; 82,08; 3,13; 771,00; 4,63; 43,01. 20; 16,0; 5,3; 60,40; 1418,85; 125,60; 4,85; 2248,26; 6,10; 589,43; 90,02; 3,12; 830,00; 4,70; 47,41. 18; 180; 11; 16,0; 5,3; 38,80; 1216,44; 92,47; 5,60; 1933,10; 7,06; 499,78; 72,86; 3,59; 716,00; 4,85; 30,47. 12; 16,0; 5,3; 42,19; 1316,62; 100,41; 5,59; 2092,78; 7,04; 540,45; 78,15; 3,58; 776,00; 4,89; 33,12. 20; 200; 12; 18,0; 6,0; 47,10; 1822,78; 124,61; 6,22; 2896,16; 7,84; 749,40; 98,68; 3,99; 1073,00; 5,37; 36,97. 13; 18,0; 6,0; 50,85; 1960,77; 134,44; 6,21; 3116,18; 7,83; 805,35; 105,07; 3,98; 1156,00; 5,42; 39,92. 14; 18,0; 6,0; 54,60; 2097,00; 144,17; 6,20; 3333,00; 7,81; 861,00; 111,50; 3,97; 1236,00; 5,46; 42,80. 16; 18,0; 6,0; 61,98; 2362,57; 163,37; 6,17; 3755,39; 7,78; 969,74; 123,77; 3,96; 1393,00; 5,54; 48,65. 20; 18,0; 6,0; 76,54; 2871,47; 200,37; 6,12; 4860,42; 7,72; 1181,92; 146,62; 3,93; 1689,00; 5,70; 60,08. 25; 18,0; 6,0; 94,29; 3466,21; 245,59; 6,06; 5494,04; 7,63; 1438,38; 172,68; 3,91; 2028,00; 5,89; 74,02. 30; 18,0; 6,0; 111,54; 4019,60; 288,57; 6,00; 6351,05; 7,55; 1698,16; 193,06; 3,89; 2332,00; 6,07; 87,56. 22; 220; 14; 21,0; 7,0; 60,38; 2814,36; 175,18; 6,83; 4470,15; 8,60; 1158,56; 138,62; 4,38; 1655,00; 5,91; 47,40. 16; 21,0; 7,0; 68,58; 3175,44; 198,71; 6,80; 5045,37; 8,58; 1305,52; 153,34; 4,36; 1869,00; 6,02; 53,83. 25; 250; 16; 24,0; 8,0; 78,40; 4717,10; 258,43; 7,76; 7492,10; 9,78; 1942,09; 203,45; 4,98; 2775,00; 6,75; 61,55. 18; 24,0; 8,0; 87,72; 5247,24; 288,82; 7,73; 8336,69; 9,75; 2157,78; 223,39; 4,96; 3089,00; 6,83; 68,86. 20; 24,0; 8,0; 96,96; 5764,87; 318,76; 7,71; 9159,73; 9,72; 2370,01; 242,52; 4,94; 3395,00; 6,91; 76,11. 22; 24,0; 8,0; 106,12; 6270,32; 348,26; 7,69; 9961,30; 9,69; 2579,04; 260,52; 4,93; 3691,00; 7,00; 83,31. 25; 24,0; 8,0; 119,71; 7006,39; 391,72; 7,65; 11125,52; 9,64; 2887,26; 287,14; 4,91; 4119,00; 7,11; 93,97. 28; 24,0; 8,0; 133,12; 7716,86; 434,25; 7,61; 12243,84; 9,59; 3189,89; 311,98; 4,90; 4527,00; 7,23; 104,50. 30; 24,0; 8,0; 141,96; 8176,82; 462,11; 7,59; 12964,66; 9,56; 3388,98; 327,82; 4,89; 4788,00; 7,31; 111,44. 35; 24,0; 8,0; 163,71; 9281,05; 530,11; 7,53; 14682,73; 9,47; 3879,37; 366,13; 4,87; 5401,68; 7,53; 128,51. Примечания: 1 Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см3. 2 Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются. Условные обозначения к рисунку 1 и таблице 1: b - ширина полки; t - толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полок; F- площадь поперечного сечения; I - момент инерции; x0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки; Ixy - центробежный момент инерции; i - радиус инерции. 3 По точности прокатки уголки изготавливают: А - высокой точности; В - обычной точности. 4 Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2. Таблица 2 Номер уголка; Предельные отклонения, мм. по ширине полки; по толщине полки. до 6 включ.; от 6,5 до 9 включ.; свыше 9. А; В; А; В; А; В. От 2 до 4,5; ±1,0; +0,2; +0,3; -; -; -; -. -0,3; -0,4. » 5 » 9; ±1,5; +0,2; +0,3; +0,2; +0,3; +0,3; +0,4. -0,4; -0,5; -0,5; -0,6; -0,5; -0,6. » 10 » 15; ±2,0; -; -; +0,3; +0,4; +0,3; +0,4. -0,5; -0,6; -0,6; -0,7. » 16 » 20; ±3,0; -; -; -; -; +0,4; +0,5. -0,7; -0,8. » 22 » 25; ±4,0; -; -; -; -; +0,4; +0,5. -0,8; -0,9. 5 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности. 6 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3. Таблица 3 Номер уголка; Предельные отклонения по массе, %. 1 класс; II класс. От 2 до 7,5 включ.; +3; +3 -5. -5. Свыше 7,5; ±2,5. 7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать: 1,0 мм - для уголков с шириной полки до 50 мм включительно; 2,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно; 3,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм. 8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется. По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать: 0,3 толщины полки - для уголков толщиной до 10 мм включительно; 3,0 мм - для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно; 5,0 мм - для уголков толщиной свыше 16 мм. 9 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м: мерной длины; мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии; кратной мерной длины, кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии; немерной длины; ограниченной длины в пределах немерной. 9.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготавливают мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии. 9.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м. 10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать: + 30 мм - при длине до 4 м включительно; + 50 мм - при длине свыше 4 до 6 м включительно; + 70 мм - при длине свыше 6 м. По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м - + 5 мм на каждый следующий метр. 11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины. По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м. 12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги. ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ (ИСО 657-1-89) 1 Область распространения Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков. 2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим. Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания. Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами. ИСО 657-5-76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях. 3 Размеры 3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом. 3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1. 3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан. 4 Свойства профиля Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице A.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления. 5 Допуски Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения Б. Таблица А.1 Размер; Масса кг/м; S, см2; Величины; Расстояние от центра тяжести; Справочные значения величин для осей. х-х=у-у; u-u; v-v. А, мм; t, мм; rroot, мм; Cx=Cy, см; Cu, см; Cv, см; Ix=Iy, см4; rx=ry, см3; Zx=Zy, см; Iu, см4; ru, см; Iv, см4; rv, см; Zv, см3. 20203; 0,88; 1,12; 20; 3; 3,5; 0,598; 1,41; 0,846; 0,392; 0,590; 0,279; 0,618; 0,742; 0,165; 0,383; 0,195. 25253; 1,12; 1,42; 25; 3; 3,5; 0,723; 1,77; 1,02; 0,803; 0,751; 0,452; 1,27; 0,945; 0,334; 0,484; 0,326. 25254; 1,45; 1,85; 25; 4; 3,5; 0,762; 1,77; 1,08; 1,02; 0,741; 0,586; 1,61; 0,931; 0,430; 0,482; 0,399. 30303; 1,36; 1,74; 30; 3; 5; 0,835; 2,12; 1,18; 1,40; 0,899; 0,649; 2,22; 1,13; 0,585; 0,581; 0,496. 30304; 1,78; 2,27; 30; 4; 5; 0,878; 2,12; 1,24; 1,80; 0,892; 0,850; 2,85; 1,12; 0,754; 0,577; 0,607. 35354; 2,09; 2,67; 35; 4; 5; 1,00; 2,47; 1,42; 2,95; 1,05; 1,18; 4,68; 1,32; 1,23; 0,678; 0,865. 35355; 2,57; 3,28; 35; 5; 5; 1,04; 2,47; 1,48; 3,56; 1,04; 1,45; 5,64; 1,31; 1,49; 0,675; 1,01. 40403; 1,84; 2,35; 40; 3; 6; 1,07; 2,83; 1,52; 3,45; 1,21; 1,18; 5,45; 1,52; 1,44; 0,783; 0,949. 40404; 2,42; 3,08; 40; 4; 6; 1,12; 2,83; 1,58; 4,47; 1,21; 1,55; 7,09; 1,52; 1,86; 0,777; 1,17. 40405; 2,97; 3,79; 40; 5; 6; 1,16; 2,83; 1,64; 5,43; 1,20; 1,91; 8,60; 1,51; 2,26; 0,773; 1,38. 45454; 2,74; 3,49; 45; 4; 7; 1,23; 3,18; 1,75; 6,43; 1,36; 1,97; 10,2; 1,71; 2,68; 0,876; 1,53. 45455; 3,38; 4,30; 45; 5; 7; 1,28; 3,18; 1,81; 7,84; 1,35; 2,43; 12,4; 1,70; 3,26; 0,871; 1,80. 50504; 3,06; 3,89; 50; 4; 7; 1,36; 3,54; 1,92; 8,97; 1,52; 2,46; 14,2; 1,91; 3,73; 0,979; 1,94. 50505; 3,77; 4,80; 50; 5; 7; 1,40; 3,54; 1,99; 11,0; 1,51; 3,05; 17,4; 1,90; 4,55; 0,973; 2,29. 50506; 4,47; 5,69; 50; 6; 7; 1,45; 3,54; 2,04; 12,8; 1,50; 3,61; 20,3; 1,89; 5,34; 0,968; 2,61. 60605; 4,57; 5,82; 60; 5; 8; 1,64; 4,24; 2,32; 19,4; 1,82; 4,45; 30,7; 2,30; 8,03; 1,17; 3,46. 60606; 5,42; 6,91; 60; 6; 8; 1,69; 4,24; 2,39; 22,8; 1,82; 5,29; 36,1; 2,29; 9,44; 1,17; 3,96. 60608; 7,09; 9,03; 60; 8; 8; 1,77; 4,24; 2,50; 29,2; 1,80; 6,89; 46,1; 2,26; 12,2; 1,16; 4,86. 65656; 5,91; 7,53; 65; 6; 9; 1,80; 4,60; 2,55; 29,2; 1,97; 6,21; 46,3; 2,48; 12,1; 1,27; 4,74. 65658; 7,73; 9,85; 65; 8; 9; 1,89; 4,60; 2,67; 37,5; 1,95; 8,13; 59,4; 2,46; 15,6; 1,26; 5,84. 70706; 6,38; 8,13; 70; 6; 9; 1,93; 4,95; 2,73; 36,9; 2,13; 7,27; 58,5; 2,68; 15,3; 1,37; 5,60. 70707; 7,38; 9,40; 70; 7; 9; 1,97; 4,95; 2,79; 42,3; 2,12; 8,41; 67,1; 2,67; 17,5; 1,36; 6,28. 75756; 6,85; 8,73; 75; 6; 9; 2,05; 5,30; 2,90; 45,8; 2,29; 8,41; 72,7; 2,89; 18,9; 1,47; 6,53. 75758; 8,99; 11,4; 75; 8; 9; 2,14; 5,30; 3,02; 59,1; 2,27; 11,0; 93,8; 2,86; 24,5; 1,46; 8,09. 80806; 7,34; 9,35; 80; 6; 10; 2,17; 5,66; 3,07; 55,8; 2,44; 9,57; 88,5; 3,08; 23,1; 1,57; 7,55. 80808; 9,63; 12,3; 80; 8; 10; 2,26; 5,66; 3,19; 72,2; 2,43; 176; 115; 3,06; 29,9; 1,56; 9,37. 808010; 11,9; 15,1; 80; 10; 10; 2,34; 5,66; 3,30; 87,5; 2,41; 15,4; 139; 3,03; 36,4; 1,55; 11,0. 90907; 9,61; 12,2; 90; 7; 11; 2,45; 6,36; 3,47; 92,5; 2,75; 14,1; 147; 3,46; 38,3; 1,77; 11,0. 90908; 10,9; 13,9; 90; 8; 11; 2,50; 6,36; 3,53; 104; 2,74; 16,1; 166; 3,45; 43,1; 1,76; 12,2. 90909; 12,2; 15,5; 90; 9; 11; 2,54; 6,36; 3,59; 116; 2,73; 17,9; 184; 3,44; 47,9; 1,76; 13,3. 909010; 15,0; 17,1; 90; 10; 11; 2,58; 6,36; 3,65; 127; 2,72; 19,8; 201; 3,42; 52,6; 1,75; 14,4. 1001008; 12,2; 15,5; 100; 8; 12; 2,74; 7,07; 3,87; 145; 3,06; 19,9; 230; 3,85; 59,9; 1,96; 15,5. 10010010; 15,0; 19,2; 100; 10; 12; 2,82; 7,07; 3,99; 177; 3,04; 24,6; 280; 3,83; 73,0; 1,95; 18,3. 10010012; 17,8; 22,7; 100; 12; 12; 2,90; 7,07; 4,11; 207; 3,02; 29,1; 328; 3,80; 85,7; 1,94; 20,9. 1201208; 14,7; 18,7; 120; 8; 13; 3,23; 8,49; 4,56; 255; 3,69; 29,1; 405; 4,65; 105; 2,37; 23,1. 12012010; 18,2; 23,2; 120; 10; 13; 3,31; 8,49; 4,69; 313; 3,67; 36,0; 497; 4,63; 129; 2,36; 27,5. 12012012; 21,6; 27,5; 120; 12; 13; 3,40; 8,49; 4,80; 368; 3,65; 42,7; 584; 4,60; 152; 2,35; 31,6. 1251258; 15,3; 19,5; 125; 8; 13; 3,35; 8,84; 4,74; 290; 3,85; 31,7; 461; 4,85; 120; 2,47; 25,3. 12512510; 19,0; 24,2; 125; 10; 13; 3,44; 8,84; 4,86; 356; 3,84; 39,3; 565; 4,83; 146; 2,46; 30,1. 12512512; 22,6; 28,7; 125; 12; 13; 3,52; 8,84; 4,98; 418; 3,81; 46,6; 664; 4,81; 172; 2,45; 34,6. 15015010; 23,0; 29,3; 150; 10; 16; 4,03; 10,6; 5,71; 624; 4,62; 56,9; 990; 5,82; 258; 2,97; 45,1. 15015012; 27,3; 34,8; 150; 12; 16; 4,12; 10,6; 5,83; 737; 4,60; 67,7; 1170; 5,80; 303; 2,95; 52,0. 15015015; 33,8; 43,0; 150; 15; 16; 4,25; 10,6; 6,01; 898; 4,57; 83,5; 1430; 5,76; 370; 2,93; 61,6. 18018015; 40,9; 52,1; 180; 15; 18; 4,98; 12,7; 7,05; 1590; 5,52; 122; 2520; 6,96; 653; 3,54; 92,7. 18018018; 48,6; 61,9; 180; 18; 18; 5,10; 17,7; 7,22; 1870; 5,49; 145; 2960; 6,92; 768; 3,52; 106. 20020016; 48,5; 61,8; 200; 16; 18; 5,52; 14,1; 7,81; 2340; 6,16; 162; 3720; 7,76; 960; 3,94; 123. 20020020; 59,9; 76,3; 200; 20; 18; 5,68; 14,1; 8,04; 2850; 6,11; 199; 4530; 7,70; 1170; 3,92; 146. 20020024; 71,1; 90,6; 200; 24; 18; 5,84; 14,1; 8,26; 3330; 6,06; 235; 5280; 7,64; 1380; 3,90; 167. 25025028; 104; 133; 250; 28; 18; 7,24; 17,7; 10,2; 7700; 7,62; 433; 1220; 9,61; 3170; 4,89; 309. 25025035; 128; 163; 250; 35; 18; 7,50; 17,7; 10,6; 9260; 7,54; 529; 1470; 9,48; 3860; 4,87; 364. Примечания 1 Страны-члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков. Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые обеспечиваются на прокатных станах. 2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле , где S - площадь поперечного сечения, см2; t - толщина, мм; rroot - радиус внутреннего закругления, мм; rtoс - радиус закругления полок, мм; А - ширина полки, мм. 3 При вычислении массы 1 м плотность стали принята 7,85 кг/дм3. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ЧАСТЬ 5. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ И НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ (ИСО 657-5-76) 1 Предмет стандарта и область применения Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657-1 и ИСО 657-2, в дюймовой - ИСО 657-3 и ИСО 657-4. 2 Предельные отклонения по ширине полки Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1. Таблица Б.1 Предельные отклонения по ширине Метрическая серия, мм; Дюймовая серия, дюйм. Ширина полки 1; Предельные отклонения; Ширина полки 1; Предельные отклонения. Свыше; От и до включ.; Свыше; От и до включ.. -; 50; ±1,0; -; 2; ±0,04. 50; 100; ±1,5; 2; 4; ±0,06. 100; 150; ±2,0; 4; 6; ±0,08. 150; 200; ±3,0; 6; 8; ±0,12. 1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.. 3 Предельные отклонения по толщине полки Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б.2. Таблица Б.2 Предельные отклонения по толщине Метрическая серия, мм; Дюймовая серия, дюйм. Ширина полки 1; Предельные отклонения; Ширина полки 1; Предельные отклонения. Свыше; От и до включ.; Свыше; От и до включ.. -; 50; ±0,5; -; 2; ±0,02. 50; 100; ±0,8; 2; 4; ±0,03. 100; 150; ±1,0; 4; 6; ±0,04. 150; 200; ±1,2; 6; 8; ±0,05. 1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.. Примечание - Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные отклонения по массе составляют ± 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголков приведена в приложении А.. 4 Предельные отклонения при порезке на длины Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.3 и Б.4 соответственно. Таблица Б.3 Предельные отклонения для нормальных длин Метрическая серия; Дюймовая серия. Длина; Предельные отклонения; Длина; Предельные отклонения. Все длины; ± 100 мм; Все длины; ± 4 дюйма. Таблица Б.4 Предельные отклонения для точных длин Метрическая серия; Дюймовая серия. Длина, м; Предельные отклонения, мм; Длина, фут; Предельные отклонения, дюйм. Свыше; От и до включ.; Свыше; От и до включ.. -; 12; +75; -; 40; +3. 0; 0. 12; -; +100; 40; -; +4. 0. 5 Кривизна 5.1 Максимально допустимая кривизна для равнополочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б.5. Таблица Б.5 Метрическая серия, мм; Дюймовая серия, дюйм. Ширина полки 1; Кривизна; Ширина полки 1; Кривизна. Свыше; От и до включ.; Свыше; От и до включ.. 50; 150; 0,4 % длины; 2; 6; 0,4 % длины. 150; 200; 0,25 % длины; 6; 8; 0,25 % длины. 1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.. 5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на рисунке Б.1. 6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла) 6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6. Таблица Б.6 Отклонение от прямого угла Метрическая серия, мм; Дюймовая серия, дюйм. Ширина полки 1; Отклонение; Ширина полки 1; Отклонение. Свыше; От и до включ.; Свыше; От и до включ.. -; 50; 1,0; -; 2; 0,04. 50; 100; 2,0; 2; 4; 0,08. 100; 200; 3,0; 4; 8; 0,12. 1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.. Рисунок Б.1 6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2). Рисунок Б.2 7 Предельные отклонения по массе Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в соответствующие национальные стандарты.