	ГОСТ 8509-93
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ 
РАВНОПОЛОЧНЫЕ
СОРТАМЕНТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов
ВНЕСЕН Госстандартом Украины
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3от 17.02.93)
За принятие проголосовали:
	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Республика Армения
	Армгосстандарт

	Республика Белоруссия
	Белстандарт

	Республика Казахстан
	Госстандарт Республики Казахстан

	Республика Молдова
	Молдовастандарт

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Туркменистан
	Туркменглавгосинспекция

	Республика Узбекистан
	Узгосстандарт

	Украина
	Госстандарт Украины


3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 20.02.96 № 85 межгосударственный стандарт ГОСТ 8509-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 8509-86
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Hot-rolled steel equal-leg angles. 
Dimensions
	ГОСТ 
8509-93


Дата введения 1997-01-01
1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.
2 Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт - рекомендуемым приложениям А и Б.
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Рисунок 1

Таблица 1
	[bookmark: i22968][bookmark: TO0000003]Номер уголка
	b
	t
	R
	r
	F, см2
	Справочные значения величин для осей
	Масса 1 м, кг

	
	
	
	
	
	
	х - х
	x0 - x0
	у0 - у0
	Ixy, см4
	x0, см
	

	
	мм
	
	Ix, см4
	Wx, см3
	ix, см
	Ix0 max, см4
	iх0 max, см
	Iy0 min, см4
	Wy0, см3
	iy0 min, см
	
	
	

	2
	20
	3
	3,5
	1,2
	1,13
	0,40
	0,28
	0,59
	0,63
	0,75
	0,17
	0,20
	0,39
	0,23
	0,60
	0,89

	
	
	4
	3,5
	1,2
	1,46
	0,50
	0,37
	0,58
	0,78
	0,73
	0,22
	0,24
	0,38
	0,28
	0,64
	1,15

	2,5
	25
	3
	3,5
	1,2
	1,43
	0,81
	0,46
	0,75
	1,29
	0,95
	0,34
	0,33
	0,49
	0,47
	0,73
	1,12

	
	
	4
	3,5
	1,2
	1,86
	1,03
	0,59
	0,74
	1,62
	0,93
	0,44
	0,41
	0,48
	0,59
	0,76
	1,46

	2,8
	28
	3
	4,0
	1,3
	1,62
	1,16
	0,58
	0,85
	1,84
	1,07
	0,48
	0,42
	0,55
	0,68
	0,80
	1,27

	3
	30
	3
	4,0
	1,3
	1,74
	1,45
	0,67
	0,91
	2,30
	1,15
	0,60
	0,53
	0,59
	0,85
	0,85
	1,36

	
	
	4
	4,0
	1,3
	2,27
	1,84
	0,87
	0,90
	2,92
	1,13
	0,77
	0,61
	0,58
	1,08
	0,89
	1,78

	3,2
	32
	3
	4,5
	1,5
	1,86
	1,77
	0,77
	0,97
	2,80
	1,23
	0,74
	0,59
	0,63
	1,03
	0,89
	1,46

	
	
	4
	4,5
	1,5
	2,43
	2,26
	1,00
	0,96
	3,58
	1,21
	0,94
	0,71
	0,62
	1,32
	0,94
	1,91

	3,5
	35
	3
	4,5
	1,5
	2,04
	2,35
	0,93
	1,07
	3,72
	1,35
	0,97
	0,71
	0,69
	1,37
	0,97
	1,60

	
	
	4
	4,5
	1,5
	2,67
	3,01
	1,21
	1,06
	4,76
	1,33
	1,25
	0,88
	0,68
	1,75
	1,01
	2,10

	
	
	5
	4,5
	1,5
	3,28
	3,61
	1,47
	1,05
	5,71
	1,32
	1,52
	1,02
	0,68
	2,10
	1,05
	2,58

	4
	40
	3
	5,0
	1,7
	2,35
	3,55
	1,22
	1,23
	5,63
	1,55
	1,47
	0,95
	0,79
	2,08
	1,09
	1,85

	
	
	4
	5,0
	1,7
	3,08
	4,58
	1,60
	1,22
	7,26
	1,53
	1,90
	1,19
	0,78
	2,68
	1,13
	2,42

	
	
	5
	5,0
	1,7
	3,79
	5,53
	1,95
	1,21
	8,75
	1,52
	2,30
	1,39
	0,78
	3,22
	1,17
	2,98

	4,5
	45
	3
	5,0
	1,7
	2,65
	5,13
	1,56
	1,39
	8,13
	1,75
	2,12
	1,24
	0,89
	3,00
	1,21
	2,08

	
	
	4
	5,0
	1,7
	3,48
	6,63
	2,04
	1,38
	10,52
	1,74
	2,74
	1,54
	0,89
	3,89
	1,26
	2,73

	
	
	5
	5,0
	1,7
	4,29
	8,03
	2,51
	1,37
	12,74
	1,72
	3,33
	1,81
	0,88
	4,71
	1,30
	3,37

	5
	50
	3
	5,5
	1,8
	2,96
	7,11
	1,94
	1,55
	11,27
	1,95
	2,95
	1,57
	1,00
	4,16
	1,33
	2,32

	
	
	4
	5,5
	1,8
	3,89
	9,21
	2,54
	1,54
	14,63
	1,94
	3,80
	1,95
	0,99
	5,42
	1,38
	3,05

	
	
	5
	5,5
	1,8
	4,80
	11,20
	3,13
	1,53
	17,77
	1,92
	4,63
	2,30
	0,98
	6,57
	1,42
	3,77

	
	
	6
	5,5
	1,8
	5,69
	13,07
	3,69
	1,52
	20,72
	1,91
	5,43
	2,63
	0,98
	7,65
	1,46
	4,47

	5,6
	56
	4
	6,0
	2,0
	4,38
	13,10
	3,21
	1,73
	20,79
	2,18
	5,41
	2,52
	1,11
	7,69
	1,52
	3,44

	
	
	5
	6,0
	2,0
	5,41
	15,97
	3,96
	1,72
	25,36
	2,16
	6,59
	2,97
	1,10
	9,41
	1,57
	4,25

	6,3
	63
	4
	7,0
	2,3
	4,96
	18,86
	4,09
	1,95
	29,90
	2,45
	7,81
	3,26
	1,25
	11,00
	1,69
	3,90

	
	
	5
	7,0
	2,3
	6,13
	23,10
	5,05
	1,94
	36,80
	2,44
	9,52
	3,87
	1,25
	13,70
	1,74
	4,81

	
	
	6
	7,0
	2,3
	7,28
	27,06
	5,98
	1,93
	42,91
	2,43
	11,18
	4,44
	1,24
	15,90
	1,78
	5,72

	7
	70
	4,5
	8,0
	2,7
	6,20
	29,04
	5,67
	2,16
	46,03
	2,72
	12,04
	4,53
	1,39
	17,00
	1,88
	4,87

	
	
	5
	8,0
	2,7
	6,86
	31,94
	6,27
	2,16
	50,67
	2,72
	13,22
	4,92
	1,39
	18,70
	1,90
	5,38

	
	
	6
	8,0
	2,7
	8,15
	37,58
	7,43
	2,15
	59,64
	2,71
	15,52
	5,66
	1,38
	22,10
	1,94
	6,39

	
	
	7
	8,0
	2,7
	9,42
	42,98
	8,57
	2,14
	68,19
	2,69
	17,77
	6,31
	1,37
	25,20
	1,99
	7,39

	
	
	8
	8,0
	2,7
	10,67
	48,16
	9,68
	2,12
	76,35
	2,68
	19,97
	6,99
	1,37
	28,20
	2,02
	8,37

	7,5
	75
	5
	9,0
	3,0
	7,39
	39,53
	7,21
	2,31
	62,65
	7,91
	16,41
	5,74
	1,49
	23,10
	2,02
	5,80

	
	
	6
	9,0
	3,0
	8,78
	46,57
	8,57
	2,30
	73,87
	2,90
	19,28
	6,62
	1,48
	27,30
	2,06
	6,89

	
	
	7
	9,0
	3,0
	10,15
	53,34
	9,89
	2,29
	84,61
	2,89
	22,07
	7,43
	1,47
	31,20
	2,10
	7,96

	
	
	8
	9,0
	3,0
	11,50
	59,84
	11,18
	2,28
	94,89
	2,87
	24,80
	8,16
	1,47
	35,00
	2,15
	9,02

	
	
	9
	9,0
	3,0
	12,83
	66,10
	12,43
	2,27
	104,72
	2,86
	27,48
	8,91
	1,46
	38,60
	2,18
	10,07

	8
	80
	5,5
	9,0
	3,0
	8,63
	52,68
	9,03
	2,47
	83,56
	3,11
	21,80
	7,10
	1,59
	30,90
	2,17
	6,78

	
	
	6
	9,0
	3,0
	9,38
	56,97
	9,80
	2,47
	90,40
	3,11
	23,54
	7,60
	1,58
	33,40
	2,19
	7,36

	
	
	7
	9,0
	3,0
	10,85
	65,31
	11,32
	2,45
	103,60
	3,09
	26,97
	8,55
	1,58
	38,30
	2,23
	8,51

	
	
	8
	9,0
	3,0
	12,30
	73,36
	12,80
	2,44
	116,39
	3,08
	30,32
	9,44
	1,57
	43,00
	2,27
	9,65

	9
	90
	6
	10,0
	3,3
	10,61
	82,10
	12,49
	2,78
	130,00
	3,50
	33,97
	9,88
	1,79
	48,10
	2,43
	8,33

	
	
	7
	10,0
	3,3
	12,28
	94,30
	14,45
	2,77
	149,67
	3,49
	38,94
	11,15
	1,78
	55,40
	2,47
	9,64

	
	
	8
	10,0
	3,3
	13,93
	106,11
	16,36
	2,76
	168,42
	3,48
	43,80
	12,34
	1,77
	62,30
	2,51
	10,93

	
	
	9
	10,0
	3,3
	15,60
	118,00
	18,29
	2,75
	186,00
	3,46
	48,60
	13,48
	1,77
	68,00
	2,55
	12,20

	10
	100
	6,5
	12,0
	4,0
	12,82
	122,10
	16,69
	3,09
	193,46
	3,89
	50,73
	13,38
	1,99
	71,40
	2,68
	10,06

	
	
	7
	12,0
	4,0
	13,75
	130,59
	17,90
	3,08
	207,01
	3,88
	54,16
	14,13
	1,98
	76,40
	2,71
	10,79

	
	
	8
	12,0
	4,0
	15,60
	147,19
	20,30
	3,07
	233,46
	3,87
	60,92
	15,66
	1,98
	86,30
	2,75
	12,25

	
	
	10
	12,0
	4,0
	19,24
	178,95
	24,97
	3,05
	283,83
	3,84
	74,08
	18,51
	1,96
	110,00
	2,83
	15,10

	
	
	12
	12,0
	4,0
	22,80
	208,90
	29,47
	3,03
	330,95
	3,81
	86,84
	21,10
	1,95
	122,00
	2,91
	17,90

	
	
	14
	12,0
	4,0
	26,28
	237,15
	33,83
	3,00
	374,98
	3,78
	99,32
	23,49
	1,94
	138,00
	2,99
	20,63

	
	
	16
	12,0
	4,0
	29,68
	263,82
	38,04
	2,98
	416,04
	3,74
	111,61
	25,79
	1,94
	152,00
	3,06
	23,30

	11
	110
	7
	12,0
	4,0
	15,15
	175,61
	21,83
	3,40
	278,54
	4,29
	72,68
	17,36
	2,19
	106,00
	2,96
	11,89

	
	
	8
	12,0
	4,0
	17,20
	198,17
	24,77
	3,39
	314,51
	4,28
	81,83
	19,29
	2,18
	116,00
	3,00
	13,50

	12,5
	125
	8
	14,0
	4,6
	19,69
	294,36
	32,20
	3,87
	466,76
	4,87
	121,98
	25,67
	2,49
	172,00
	3,36
	15,46

	
	
	9
	14,0
	4,6
	22,00
	327,48
	36,00
	3,86
	520,00
	4,86
	135,88
	28,26
	2,48
	192,00
	3,40
	17,30

	
	
	10
	14,0
	4,6
	24,33
	359,82
	39,74
	3,85
	571,04
	4,84
	148,59
	30,45
	2,47
	211,00
	3,45
	19,10

	
	
	12
	14,0
	4,6
	28,89
	422,23
	47,06
	3,82
	670,02
	4,82
	174,43
	34,94
	2,46
	248,00
	3,53
	22,68

	
	
	14
	14,0
	4,6
	33,37
	481,76
	54,17
	3,80
	763,90
	4,78
	199,62
	39,10
	2,45
	282,00
	3,61
	26,20

	
	
	16
	14,0
	4,6
	37,77
	538,56
	61,09
	3,78
	852,84
	4,75
	224,29
	43,10
	2,44
	315,00
	3,68
	29,65

	14
	140
	9
	14,0
	4,6
	24,72
	465,72
	45,55
	4,34
	739,42
	5,47
	192,03
	35,92
	2,79
	274,00
	3,76
	19,41

	
	
	10
	14,0
	4,6
	27,33
	512,29
	50,32
	4,33
	813,62
	5,46
	210,96
	39,05
	2,78
	301,00
	3,82
	21,45

	
	
	12
	14,0
	4,6
	32,49
	602,49
	59,66
	4,31
	956,98
	5,43
	248,01
	44,97
	2,76
	354,00
	3,90
	25,50

	16
	160
	10
	16,0
	5,3
	31,43
	774,24
	66,19
	4,96
	1229,10
	6,25
	319,33
	52,52
	3,19
	455,00
	4,30
	24,67

	
	
	11
	16,0
	5,3
	34,42
	844,21
	72,44
	4,95
	1340,06
	6,24
	347,77
	56,53
	3,18
	496,00
	4,35
	27,02

	
	
	12
	16,0
	5,3
	37,39
	912,89
	78,62
	4,94
	1450,00
	6,23
	375,78
	60,53
	3,17
	537,00
	4,39
	29,35

	
	
	14
	16,0
	5,3
	43,57
	1046,47
	90,77
	4,92
	1662,13
	6,20
	430,81
	68,15
	3,16
	615,00
	4,47
	34,20

	
	
	16
	16,0
	5,3
	49,07
	1175,19
	102,64
	4,89
	1865,73
	6,17
	484,64
	75,92
	3,14
	690,00
	4,55
	38,52

	
	
	18
	16,0
	5,3
	54,79
	1290,24
	114,24
	4,87
	2061,03
	6,13
	537,46
	82,08
	3,13
	771,00
	4,63
	43,01

	
	
	20
	16,0
	5,3
	60,40
	1418,85
	125,60
	4,85
	2248,26
	6,10
	589,43
	90,02
	3,12
	830,00
	4,70
	47,41

	18
	180
	11
	16,0
	5,3
	38,80
	1216,44
	92,47
	5,60
	1933,10
	7,06
	499,78
	72,86
	3,59
	716,00
	4,85
	30,47

	
	
	12
	16,0
	5,3
	42,19
	1316,62
	100,41
	5,59
	2092,78
	7,04
	540,45
	78,15
	3,58
	776,00
	4,89
	33,12

	20
	200
	12
	18,0
	6,0
	47,10
	1822,78
	124,61
	6,22
	2896,16
	7,84
	749,40
	98,68
	3,99
	1073,00
	5,37
	36,97

	
	
	13
	18,0
	6,0
	50,85
	1960,77
	134,44
	6,21
	3116,18
	7,83
	805,35
	105,07
	3,98
	1156,00
	5,42
	39,92

	
	
	14
	18,0
	6,0
	54,60
	2097,00
	144,17
	6,20
	3333,00
	7,81
	861,00
	111,50
	3,97
	1236,00
	5,46
	42,80

	
	
	16
	18,0
	6,0
	61,98
	2362,57
	163,37
	6,17
	3755,39
	7,78
	969,74
	123,77
	3,96
	1393,00
	5,54
	48,65

	
	
	20
	18,0
	6,0
	76,54
	2871,47
	200,37
	6,12
	4860,42
	7,72
	1181,92
	146,62
	3,93
	1689,00
	5,70
	60,08

	
	
	25
	18,0
	6,0
	94,29
	3466,21
	245,59
	6,06
	5494,04
	7,63
	1438,38
	172,68
	3,91
	2028,00
	5,89
	74,02

	
	
	30
	18,0
	6,0
	111,54
	4019,60
	288,57
	6,00
	6351,05
	7,55
	1698,16
	193,06
	3,89
	2332,00
	6,07
	87,56

	22
	220
	14
	21,0
	7,0
	60,38
	2814,36
	175,18
	6,83
	4470,15
	8,60
	1158,56
	138,62
	4,38
	1655,00
	5,91
	47,40

	
	
	16
	21,0
	7,0
	68,58
	3175,44
	198,71
	6,80
	5045,37
	8,58
	1305,52
	153,34
	4,36
	1869,00
	6,02
	53,83

	25
	250
	16
	24,0
	8,0
	78,40
	4717,10
	258,43
	7,76
	7492,10
	9,78
	1942,09
	203,45
	4,98
	2775,00
	6,75
	61,55

	
	
	18
	24,0
	8,0
	87,72
	5247,24
	288,82
	7,73
	8336,69
	9,75
	2157,78
	223,39
	4,96
	3089,00
	6,83
	68,86

	
	
	20
	24,0
	8,0
	96,96
	5764,87
	318,76
	7,71
	9159,73
	9,72
	2370,01
	242,52
	4,94
	3395,00
	6,91
	76,11

	
	
	22
	24,0
	8,0
	106,12
	6270,32
	348,26
	7,69
	9961,30
	9,69
	2579,04
	260,52
	4,93
	3691,00
	7,00
	83,31

	
	
	25
	24,0
	8,0
	119,71
	7006,39
	391,72
	7,65
	11125,52
	9,64
	2887,26
	287,14
	4,91
	4119,00
	7,11
	93,97

	
	
	28
	24,0
	8,0
	133,12
	7716,86
	434,25
	7,61
	12243,84
	9,59
	3189,89
	311,98
	4,90
	4527,00
	7,23
	104,50

	
	
	30
	24,0
	8,0
	141,96
	8176,82
	462,11
	7,59
	12964,66
	9,56
	3388,98
	327,82
	4,89
	4788,00
	7,31
	111,44

	
	
	35
	24,0
	8,0
	163,71
	9281,05
	530,11
	7,53
	14682,73
	9,47
	3879,37
	366,13
	4,87
	5401,68
	7,53
	128,51


Примечания:
1 Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см3.
2 Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются.

Условные обозначения к рисунку 1 и таблице 1:
b - ширина полки;
t - толщина полки;
R - радиус внутреннего закругления;
r - радиус закругления полок;
F- площадь поперечного сечения;
I - момент инерции;
x0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;
Ixy - центробежный момент инерции;
i - радиус инерции.
3 По точности прокатки уголки изготавливают:
А - высокой точности;
В - обычной точности.
4 Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2.
Таблица 2
	[bookmark: i31663][bookmark: TO0000004]Номер уголка
	Предельные отклонения, мм

	
	по ширине полки
	по толщине полки

	
	
	до 6 включ.
	от 6,5 до 9 включ.
	свыше 9

	
	
	А
	В
	А
	В
	А
	В

	От 2	до 4,5
	±1,0
	+0,2
	+0,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	-0,3
	-0,4
	
	
	
	

	»	5	»	9
	±1,5
	+0,2
	+0,3
	+0,2
	+0,3
	+0,3
	+0,4

	
	
	-0,4
	-0,5
	-0,5
	-0,6
	-0,5
	-0,6

	»	10	»	15
	±2,0
	-
	-
	+0,3
	+0,4
	+0,3
	+0,4

	
	
	
	
	-0,5
	-0,6
	-0,6
	-0,7

	»	16	»	20
	±3,0
	-
	-
	-
	-
	+0,4
	+0,5

	
	
	
	
	
	
	-0,7
	-0,8

	»	22	»	25
	±4,0
	-
	-
	-
	-
	+0,4
	+0,5

	
	
	
	
	
	
	-0,8
	-0,9


5 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности.
6 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
	[bookmark: i43918][bookmark: TO0000005]Номер уголка
	Предельные отклонения по массе, %

	
	1 класс
	II класс

	От 2 до 7,5 включ.
	+3
	+3
-5

	
	-5
	

	Свыше 7,5
	±2,5
	


7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35.
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:
1,0 мм - для уголков с шириной полки до 50 мм включительно;
2,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;
3,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм.
8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется.
По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки - для уголков толщиной до 10 мм включительно;
3,0 мм - для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
5,0 мм - для уголков толщиной свыше 16 мм.
9 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
кратной мерной длины,
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
немерной длины;
ограниченной длины в пределах немерной.
9.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготавливают мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии.
9.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.
10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать:
+ 30 мм - при длине до 4 м включительно;
+ 50 мм - при длине свыше 4 до 6 м включительно;
+ 70 мм - при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м - + 5 мм на каждый следующий метр.
11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины. По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.
12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.
[bookmark: i52038]ПРИЛОЖЕНИЕ А
[bookmark: приложение_А](рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ 
(ИСО 657-1-89)
1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.
2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657-5-76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.
3 Размеры
3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.
3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.
3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.
4 Свойства профиля
Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице A.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.
5 Допуски
Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения Б.

[image: Untitled-1]
[bookmark: i65316]Таблица А.1
	[bookmark: таблица_А1]Размер
	Масса кг/м
	S, см2
	Величины
	Расстояние от центра тяжести
	Справочные значения величин для осей

	
	
	
	
	
	х-х=у-у
	u-u
	v-v

	
	
	
	А, мм
	t, мм
	rroot, мм
	Cx=Cy, см
	Cu, см
	Cv, см
	Ix=Iy, см4
	rx=ry, см3
	Zx=Zy, см
	Iu, см4
	ru, см
	Iv, см4
	rv, см
	Zv, см3

	20203
	0,88
	1,12
	20
	3
	3,5
	0,598
	1,41
	0,846
	0,392
	0,590
	0,279
	0,618
	0,742
	0,165
	0,383
	0,195

	25253
	1,12
	1,42
	25
	3
	3,5
	0,723
	1,77
	1,02
	0,803
	0,751
	0,452
	1,27
	0,945
	0,334
	0,484
	0,326

	25254
	1,45
	1,85
	25
	4
	3,5
	0,762
	1,77
	1,08
	1,02
	0,741
	0,586
	1,61
	0,931
	0,430
	0,482
	0,399

	30303
	1,36
	1,74
	30
	3
	5
	0,835
	2,12
	1,18
	1,40
	0,899
	0,649
	2,22
	1,13
	0,585
	0,581
	0,496

	30304
	1,78
	2,27
	30
	4
	5
	0,878
	2,12
	1,24
	1,80
	0,892
	0,850
	2,85
	1,12
	0,754
	0,577
	0,607

	35354
	2,09
	2,67
	35
	4
	5
	1,00
	2,47
	1,42
	2,95
	1,05
	1,18
	4,68
	1,32
	1,23
	0,678
	0,865

	35355
	2,57
	3,28
	35
	5
	5
	1,04
	2,47
	1,48
	3,56
	1,04
	1,45
	5,64
	1,31
	1,49
	0,675
	1,01

	40403
	1,84
	2,35
	40
	3
	6
	1,07
	2,83
	1,52
	3,45
	1,21
	1,18
	5,45
	1,52
	1,44
	0,783
	0,949

	40404
	2,42
	3,08
	40
	4
	6
	1,12
	2,83
	1,58
	4,47
	1,21
	1,55
	7,09
	1,52
	1,86
	0,777
	1,17

	40405
	2,97
	3,79
	40
	5
	6
	1,16
	2,83
	1,64
	5,43
	1,20
	1,91
	8,60
	1,51
	2,26
	0,773
	1,38

	45454
	2,74
	3,49
	45
	4
	7
	1,23
	3,18
	1,75
	6,43
	1,36
	1,97
	10,2
	1,71
	2,68
	0,876
	1,53

	45455
	3,38
	4,30
	45
	5
	7
	1,28
	3,18
	1,81
	7,84
	1,35
	2,43
	12,4
	1,70
	3,26
	0,871
	1,80

	50504
	3,06
	3,89
	50
	4
	7
	1,36
	3,54
	1,92
	8,97
	1,52
	2,46
	14,2
	1,91
	3,73
	0,979
	1,94

	50505
	3,77
	4,80
	50
	5
	7
	1,40
	3,54
	1,99
	11,0
	1,51
	3,05
	17,4
	1,90
	4,55
	0,973
	2,29

	50506
	4,47
	5,69
	50
	6
	7
	1,45
	3,54
	2,04
	12,8
	1,50
	3,61
	20,3
	1,89
	5,34
	0,968
	2,61

	60605
	4,57
	5,82
	60
	5
	8
	1,64
	4,24
	2,32
	19,4
	1,82
	4,45
	30,7
	2,30
	8,03
	1,17
	3,46

	60606
	5,42
	6,91
	60
	6
	8
	1,69
	4,24
	2,39
	22,8
	1,82
	5,29
	36,1
	2,29
	9,44
	1,17
	3,96

	60608
	7,09
	9,03
	60
	8
	8
	1,77
	4,24
	2,50
	29,2
	1,80
	6,89
	46,1
	2,26
	12,2
	1,16
	4,86

	65656
	5,91
	7,53
	65
	6
	9
	1,80
	4,60
	2,55
	29,2
	1,97
	6,21
	46,3
	2,48
	12,1
	1,27
	4,74

	65658
	7,73
	9,85
	65
	8
	9
	1,89
	4,60
	2,67
	37,5
	1,95
	8,13
	59,4
	2,46
	15,6
	1,26
	5,84

	70706
	6,38
	8,13
	70
	6
	9
	1,93
	4,95
	2,73
	36,9
	2,13
	7,27
	58,5
	2,68
	15,3
	1,37
	5,60

	70707
	7,38
	9,40
	70
	7
	9
	1,97
	4,95
	2,79
	42,3
	2,12
	8,41
	67,1
	2,67
	17,5
	1,36
	6,28

	75756
	6,85
	8,73
	75
	6
	9
	2,05
	5,30
	2,90
	45,8
	2,29
	8,41
	72,7
	2,89
	18,9
	1,47
	6,53

	75758
	8,99
	11,4
	75
	8
	9
	2,14
	5,30
	3,02
	59,1
	2,27
	11,0
	93,8
	2,86
	24,5
	1,46
	8,09

	80806
	7,34
	9,35
	80
	6
	10
	2,17
	5,66
	3,07
	55,8
	2,44
	9,57
	88,5
	3,08
	23,1
	1,57
	7,55

	80808
	9,63
	12,3
	80
	8
	10
	2,26
	5,66
	3,19
	72,2
	2,43
	176
	115
	3,06
	29,9
	1,56
	9,37

	808010
	11,9
	15,1
	80
	10
	10
	2,34
	5,66
	3,30
	87,5
	2,41
	15,4
	139
	3,03
	36,4
	1,55
	11,0

	90907
	9,61
	12,2
	90
	7
	11
	2,45
	6,36
	3,47
	92,5
	2,75
	14,1
	147
	3,46
	38,3
	1,77
	11,0

	90908
	10,9
	13,9
	90
	8
	11
	2,50
	6,36
	3,53
	104
	2,74
	16,1
	166
	3,45
	43,1
	1,76
	12,2

	90909
	12,2
	15,5
	90
	9
	11
	2,54
	6,36
	3,59
	116
	2,73
	17,9
	184
	3,44
	47,9
	1,76
	13,3

	909010
	15,0
	17,1
	90
	10
	11
	2,58
	6,36
	3,65
	127
	2,72
	19,8
	201
	3,42
	52,6
	1,75
	14,4

	1001008
	12,2
	15,5
	100
	8
	12
	2,74
	7,07
	3,87
	145
	3,06
	19,9
	230
	3,85
	59,9
	1,96
	15,5

	10010010
	15,0
	19,2
	100
	10
	12
	2,82
	7,07
	3,99
	177
	3,04
	24,6
	280
	3,83
	73,0
	1,95
	18,3

	10010012
	17,8
	22,7
	100
	12
	12
	2,90
	7,07
	4,11
	207
	3,02
	29,1
	328
	3,80
	85,7
	1,94
	20,9

	1201208
	14,7
	18,7
	120
	8
	13
	3,23
	8,49
	4,56
	255
	3,69
	29,1
	405
	4,65
	105
	2,37
	23,1

	12012010
	18,2
	23,2
	120
	10
	13
	3,31
	8,49
	4,69
	313
	3,67
	36,0
	497
	4,63
	129
	2,36
	27,5

	12012012
	21,6
	27,5
	120
	12
	13
	3,40
	8,49
	4,80
	368
	3,65
	42,7
	584
	4,60
	152
	2,35
	31,6

	1251258
	15,3
	19,5
	125
	8
	13
	3,35
	8,84
	4,74
	290
	3,85
	31,7
	461
	4,85
	120
	2,47
	25,3

	12512510
	19,0
	24,2
	125
	10
	13
	3,44
	8,84
	4,86
	356
	3,84
	39,3
	565
	4,83
	146
	2,46
	30,1

	12512512
	22,6
	28,7
	125
	12
	13
	3,52
	8,84
	4,98
	418
	3,81
	46,6
	664
	4,81
	172
	2,45
	34,6

	15015010
	23,0
	29,3
	150
	10
	16
	4,03
	10,6
	5,71
	624
	4,62
	56,9
	990
	5,82
	258
	2,97
	45,1

	15015012
	27,3
	34,8
	150
	12
	16
	4,12
	10,6
	5,83
	737
	4,60
	67,7
	1170
	5,80
	303
	2,95
	52,0

	15015015
	33,8
	43,0
	150
	15
	16
	4,25
	10,6
	6,01
	898
	4,57
	83,5
	1430
	5,76
	370
	2,93
	61,6

	18018015
	40,9
	52,1
	180
	15
	18
	4,98
	12,7
	7,05
	1590
	5,52
	122
	2520
	6,96
	653
	3,54
	92,7

	18018018
	48,6
	61,9
	180
	18
	18
	5,10
	17,7
	7,22
	1870
	5,49
	145
	2960
	6,92
	768
	3,52
	106

	20020016
	48,5
	61,8
	200
	16
	18
	5,52
	14,1
	7,81
	2340
	6,16
	162
	3720
	7,76
	960
	3,94
	123

	20020020
	59,9
	76,3
	200
	20
	18
	5,68
	14,1
	8,04
	2850
	6,11
	199
	4530
	7,70
	1170
	3,92
	146

	20020024
	71,1
	90,6
	200
	24
	18
	5,84
	14,1
	8,26
	3330
	6,06
	235
	5280
	7,64
	1380
	3,90
	167

	25025028
	104
	133
	250
	28
	18
	7,24
	17,7
	10,2
	7700
	7,62
	433
	1220
	9,61
	3170
	4,89
	309

	25025035
	128
	163
	250
	35
	18
	7,50
	17,7
	10,6
	9260
	7,54
	529
	1470
	9,48
	3860
	4,87
	364


Примечания
1 Страны-члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.
Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые обеспечиваются на прокатных станах.
2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле
[image: ],
где S - площадь поперечного сечения, см2;
t - толщина, мм;
rroot - радиус внутреннего закругления, мм;
rtoс - радиус закругления полок, мм;
А - ширина полки, мм.
3 При вычислении массы 1 м плотность стали принята 7,85 кг/дм3.
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[bookmark: приложение_Б](рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 5. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ И НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ
(ИСО 657-5-76)
1 Предмет стандарта и область применения
Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657-1 и ИСО 657-2, в дюймовой - ИСО 657-3 и ИСО 657-4.
2 Предельные отклонения по ширине полки
Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1.
[bookmark: i88579][bookmark: таблица_Б1]Таблица Б.1 Предельные отклонения по ширине
	Метрическая серия, мм
	Дюймовая серия, дюйм

	Ширина полки 1
	Предельные отклонения
	Ширина полки 1
	Предельные отклонения

	Свыше
	От и до включ.
	
	Свыше
	От и до включ.
	

	-
	50
	±1,0
	-
	2
	±0,04

	50
	100
	±1,5
	2
	4
	±0,06

	100
	150
	±2,0
	4
	6
	±0,08

	150
	200
	±3,0
	6
	8
	±0,12

	1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.


3 Предельные отклонения по толщине полки
Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б.2.
[bookmark: i97967][bookmark: таблица_Б2]Таблица Б.2 Предельные отклонения по толщине
	Метрическая серия, мм
	Дюймовая серия, дюйм

	Ширина полки 1
	Предельные отклонения
	Ширина полки 1
	Предельные отклонения

	Свыше
	От и до включ.
	
	Свыше
	От и до включ.
	

	-
	50
	±0,5
	-
	2
	±0,02

	50
	100
	±0,8
	2
	4
	±0,03

	100
	150
	±1,0
	4
	6
	±0,04

	150
	200
	±1,2
	6
	8
	±0,05

	1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.

	Примечание - Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные отклонения по массе составляют ± 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголков приведена в приложении А.


4 Предельные отклонения при порезке на длины
Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.3 и Б.4 соответственно.
[bookmark: i101375][bookmark: таблица_Б3]Таблица Б.3 Предельные отклонения для нормальных длин
	Метрическая серия
	Дюймовая серия

	Длина
	Предельные отклонения
	Длина
	Предельные отклонения

	Все длины
	± 100 мм
	Все длины
	± 4 дюйма


[bookmark: i117249][bookmark: таблица_Б4]Таблица Б.4 Предельные отклонения для точных длин
	Метрическая серия
	Дюймовая серия

	Длина, м
	Предельные отклонения, мм
	Длина, фут
	Предельные отклонения, дюйм

	Свыше
	От и до включ.
	
	Свыше
	От и до включ.
	

	-
	12
	+75
	-
	40
	+3

	
	
	0
	
	
	0

	12
	-
	+100
	40
	-
	+4

	
	
	
	
	
	0


5 Кривизна
5.1 Максимально допустимая кривизна для равнополочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б.5.
[bookmark: i128903]Таблица Б.5
	[bookmark: таблица_Б5]Метрическая серия, мм
	Дюймовая серия, дюйм

	Ширина полки 1
	Кривизна
	Ширина полки 1
	Кривизна

	Свыше
	От и до включ.
	
	Свыше
	От и до включ.
	

	50
	150
	0,4 % длины
	2
	6
	0,4 % длины

	150
	200
	0,25 % длины
	6
	8
	0,25 % длины

	1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.


5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на рисунке Б.1.
6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла)
6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6.
[bookmark: i131385][bookmark: таблица_Б6]Таблица Б.6 Отклонение от прямого угла
	Метрическая серия, мм
	Дюймовая серия, дюйм

	Ширина полки 1
	Отклонение
	Ширина полки 1
	Отклонение

	Свыше
	От и до включ.
	
	Свыше
	От и до включ.
	

	-
	50
	1,0
	-
	2
	0,04

	50
	100
	2,0
	2
	4
	0,08

	100
	200
	3,0
	4
	8
	0,12

	1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.


[bookmark: i145778][image: Untitled-1]
Рисунок Б.1
6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2).
[bookmark: i158582][image: Untitled-1]
Рисунок Б.2
7 Предельные отклонения по массе
Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в соответствующие национальные стандарты.
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